Załącznik nr 6

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/ 98 /23

## WYMAGANIA STAWIANE OTULINOM oraz KSZTAŁTKOM IZOLACYJNYM

Otulina rur izolacyjna elastyczna:

- materiał izolacyjny elastyczny wykonany z wysokiej jakości pianki polietylenowej o strukturze drobnych, równomiernych komórek w kolorze szarym;

- gęstość – 18–40 kg/m3;

- współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/mK (przy 40OC);

- temperatura pracy do +95OC

- dobra odporność chemiczna;

- o dobrej elastyczności;

- klasa reakcji na ogień (wg EN 13501) E

- nieszkodliwa dla zdrowia

Otulina rur i kształtek izolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej w osłonie z foli PCV:

- materiał izolacyjny półsztywny, wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej spienionej;

- gęstość – około 20kg/m3;

- współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤  0,0370 W/mK (przy 40OC);

- temperatura pracy do +135OC

- klasa reakcji na ogień (wg EN 13501) E

- dobra odporność chemiczna;

- nieszkodliwa dla zdrowia

Otulina rur i kształtek izolacyjnych ze sztywnej pianki poliuretanowej w osłonie z folii PCV, trwale zespolonej z pianką:

- materiał izolacyjny sztywny, wykonany z wysokiej jakości pianki poliuretanowej spienionej cyklopentanem;

- gęstość – około 40-60 kg/m3;

- współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤  0,0263 W/mK (przy 40OC);

- temperatura pracy do +140OC

- klasa reakcji na ogień (wg EN 13501) E

- dobra odporność chemiczna;

- nieszkodliwa dla zdrowia